上海发瑞仪器科技有限公司

1.客户名称：上海                  2.测试日期：2013-6-24,8:19:56

3.测试批号：00000001              4.试品名称：橡胶

5.测试人员：刘                    6.试品材质：拉伸测试

7.测试速度：300.000mm/min

| No. | 标距 (mm) | 面积 (mm^2) | 最大力 (N) | 拉抻强度 (MPa) | 断裂伸长率 (%) | 最大力伸长率 (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 100.000 | 0.540 | 7.427 | 13.753 | 415.257 | 415.257 |

部门：                                       审批：

上海发瑞仪器科技有限公司        网址：http://www.shfarui.com/

电话： 021-54303869     34675766